**标称容量：7000mAh**

**最小容量：≥6825 mAh**

**标称电压：3.2V**

**尺寸：(厚度): ≤ 8.2 max mm；**

**(宽度): ≤ 85.0 max mm；**

**(长度): ≤172 max mm**

**重量(约)：≤ 235 g/cell**

**内阻：≤ 1mΩ（1kHz AC Method）**

**充电电压：3.6 ± 0.02 V**

**放电截止电压：2.3 V**

**充电电流：标准充电 : 0.5 C ( 3500 mA)；快速充电 : 1.0 C ( 7000 mA)**

**充电时间：(标准充电) : 3.0 hours; (快速充电) : 2.0 hours (Ref.)**

**最大充电电流：1.0 C ( 7000 mA )**

**持续放电电流：50.0 C ( 350 A )**

**瞬间最大放电电流：100.0 C ( 700 A )，该放电期间压降≤0.8V**

**满电瞬间放电循环次数：≥5000次（100.0 C ( 700 A ) 放电2S，）**

**工作温度：0 ~ 45℃**

**储存温度：短期少于1个月 0℃~35℃；长期超过1个月 10℃~25℃**

**机械性能：跌落和振动，不起火、不爆炸**

**安全性能：短路、热冲击、挤压、重物冲击不起火、不爆炸**